odpowiednie równanie na funkcję obwiedni

−ℏ22m(i)(∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2)+E(i)(0)−EF(r)=0

jeżeli zaburzenie periodyczności  tylko w kierunku   Z   to

F(r)=eiktρf(z)

−ℏ22m(i)∂2∂z2+E(i)(0)+ℏ22m(i)kt2−Ef(z)=0(×)UWAGA:  założenie   u0(i)(r)= u0(i+1)(r)   (nie zawsze musi być spełnione)

E(i)(0)  -   położenie brzegu pasma w kolejnej warstwie  (i)

kt   - wektor falowy równoległy do pow. złącz

dla   kt = 0  ,  jeśli     E(i)(0)   tworzą

równanie (x)  przypomina równanie Schödingera dla cząstki o

zmieniającej się masie (w różnych obszarach) w jednym wymiarze i  studni potencjału o skończonej głębokości;

stąd nazwa:

studnia kwantowa.

elektron traktowany jest jak swobodna cząstka o masie  m* , dla której potencjałem ograniczającym ruch w kier. Z  są różnice położeń brzegów pasm

∂∂zℏ22m(z)∂∂zw  równ. (x)  operator energii  kinetycznej jest niehermitowski, ale

jest hermitowski  (hamiltonian Ben Daniel-Duke’a)

warunki brzegowe (ciągłości) na złączu 2 ośrodków

- ciągłość funkcji obwiedni  					(m*)

- czy pochodna musi być ciągła (jak w przypadku stałej masy)?

scałkujmy  równanie  (x)  w granicach  Z0-ε   do    Z0-ε

## I weźmy   lim_ ε->0;      Z0    -  położenie płaszczyzny złącza

limε→0ℏ22z0−εz0+ε1mf''(z)dz−z0−εz0+εE(0)f(z)dz+z0−εz0+εEf(z)dz=0

z ciągłości funkcji znikają dwie ostatnie całki

oznaczając masy efektywne w sąsiednich obszarach przez  m*A  i   m*B

f(A)mA=f(B)mB(m**)

plus ciągłość funkcji                    (pochodne funkcji nie muszą być ciągłe!)

rozwiązania (parzyste i nieparzyste) trzeba znaleźć dla każdego kt

numerujemy je kolejnymi liczbami   naturalnymi    „i”

jako funkcje    kt      tworzą one   PODPASMA     Ei(kt)

Ei(kt)o 2-wymiarowej relacji dyspersyjnej

B	     A	        B

#### Gęstość stanów

dla bardzo cienkiej warstwy studni  (małe  L)

każde podpasmo dostarcza stany  gazu  2D   o

stałej  gęstości     m*/(πћ)

duże L – wiele  Ei

gaz  2D  -->  3D

rozwiązania parzyste:     f(z)=f(-z)

f(z)=Acos(kz)|z|≤L2f(z)=Bexp(−κ(z−L2))z>L2

f(z)=Acos(kz)|z|≤L2f(z)=Bexp(−κ(z−L2))z>L2nieparzyste:

gdzie

k=2mAℏ2(E−ℏ22mAkt2),κ=2mBℏ2(Vb−E+ℏ22mBkt2)

przyjmując E=0 na dnie studni  (A)

A,  B   z równań   (m*),  (m**) ;  istnienie rozwiązań z  det| |=0

np. dla stanów parzystych

coskL2−mAkmBκsinkL2=0

mA=mA*   i   mB=mB*      -  przybliżone masy efektywne materiałów litych

zależność   Ei(kt)   nie musi być paraboliczna, ale dla   mA≈mB*

Ei(kt)≃Ei(0)+ℏ22mikt2

masa efektywna w 2D-podpasmie może być różna dla różnych podpasm

dla każdego   i   powinna być znaleziona numerycznie

perturbacyjnie  (dla kt -> 0) :