Wstęp

Kwantowe struktury półprzewodnikowe:

struktury półprzewodnikowe (złożone z jednego lub kilku różnych materiałów półprzewodnikowych), w których z powodu zaburzenia symetrii translacyjnej (periodyczności) w jednym lub w kilku kierunkach przestrzennych dochodzi do częściowej lub całkowitej dyskretyzacji widma energii (w pewnym zakresie energii pasm) co prowadzi do kwantowego charakteru  obserwowanych w nich (tych strukturach) zjawisk fizycznych (widma optyczne, transport ładunku, itp)

zaburzenie periodyczności -  celowe – w procesie fabrykacji struktur

najbardziej ogólny podział:

- Struktury 2-wymiarowe (2D):

Otrzymywane z układów 3D przez zaburzenie symetrii  translacyjnej  w jednym  kierunku przestrzennym

Studnie kwantowe

# Układy wielu barier

Supersieci

## Wysokiej rozdzielczości obraz podwójnego heterozłącza AlAs/GaAs

wykonany techniką TEM

- Struktury 1-wymiarowe:  druty kwantowe

Zaburzenie sym. transl. w 2 kierunkach przestrzennych

- Struktury 0-wymiarowe (0D):

Kropki kwantowe

Nanokrystality

Wyspy kulombowskie

Wymiarowość struktur = wymiar gazu kwazisowbodnych elektronów

Techniki nakładania warstw

- Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)

- MOCVD

Wysoka próżnia:	10-8  Pa

Temperatury:		102 – 103 K  (dokł. 0.1 K)

Czasy otwierania przesłon z dokł.  	< 10-1 s

- Epitaksjalne nakładanie warstw możliwe tylko dla struktur krystalizujących w tych samych sieciach i o podobnych stałych sieciowych  a

- Podstawowe grupy kryształów złożonych

III-V :   GaAs, InAs, AlAs

II-VI :   ZnS,  CdS, CdSe,  HgS

Krsytalizują podobnie jak   C, Ge, Si  (IV)