UKŁADY STUDNI KWANTOWYCH I BARIER
W POLU LEKTRYCZNYM

- transport podłużny

efekt podpasm

energia kinetyczna ruchu || do złącz  ~ h2k||2/2m,

na dnie podpasma  k||=0  =>  v||=0

wstrzykiwanie "dodatkowych" nośników w przyłożonym

polu elektrycznym  =>  wzrost gęstości nośników  (n)

ruchliwość     μ = e τ / m*     -  średnia ruchliwość

gwałtownie maleje gdy zaczyna zapełniać się nowe

podpasmo

teoria

eksperyment

- transport poprzeczny

idea -  Tsu & Esaki  (lata 70)

supersieci - minipasma

dwa możliwe mechanizmy

- "hopping" przez barierę z towarzyszeniem fononów

znaczenie w wysokich temperaturach

- REZONANSOWE TUNELOWANIE

układ z podwójną barierą

stany o charakterze związanym leżące energetycznie na tle widma ciągłego, sprzężone z tym widmem i zdegenerowane;

odpowiadają stanom związanym w studni o nieskończenie szerokich barierach

skończony czas życia; elektron wzbudzony ze stanu związanego do stanu rezonansowego może:

a) "relaksować" do stanu związanego,

b) "opuścić" obszar studni

Metody znajdowania położeń i czasów życia stanów rezonansowych (układu w stanie rez.)

- metoda współczynnika transmisji

eik1x,e−ik1x,e−κ2x,eκ2x,eik3x,e−ik3x,e−κ4x,eκ4x,eik1xzszywanie na granicach ośrodków odpowiednich rozwiązań i ich pochodnych

A,      B,      C,      D,       E,       F,        G,          H,      I

1miχi−'(z)|z=z0=1mjχj+'(z)|z=z0dla pochodnych (funkcje obwiedni, różne ośrodki, różne masy efektywne)

4 złącza, po 2 równania  (8),  "normalizacja"  (A=1)

współczynnik transmisji

T = |I|2

położenie maksimum = położenie rezonansu  Er

Lorentzowski kształt  T  w otoczeniu rezonansu

T(E)=11−E−Er2Γ2

Γ  -  szerokość rezonansu (połówkowa)

e(−iEℏt)ewolucja w czasie układu kwantowego

żeby opisać skończony czas życia układu w stanie rezonans.

e(−iEℏt)=e(−iErℏt)e(−Γ2ℏt)Eres=Er−i12Γ(ewolucja musi opisywać zanik)

τ=ℏΓII-gi czynnik - tłumiący (zanik)

- metoda obrotu zespolonego współrzędnej

funkcja obwiedni   χ(z)   odpowiadająca stanowi rezonansowemu nie jest kwadratowo całkowalna

z→zeiθz rzeczywistą współrzędną   z   przechodzimy na płaszczyznę zespoloną

χ(z)→χ(zeiθ)=χ(z)

teraz   χ~   staję się kwadratowo całkowalna

i może być przybliżona w skończonej bazie f. kwadr. całk.

χ(z)≈i=1Nciφi(z)

transformacja odwrotna prowadzi teraz do:

χ(z)≈i=1Nciφi(ze−iθ)

elementy macierzowe  H  są  w takiej bazie  zespolone  =>

macierz jest niehermitowska   =>

wartości własne  (po diagonalizacji)  są  zespolone

E(θ)=Er(θ)+iEi(θ)

i tworzą dla różnych   θ   tzw. θ-trajektorie;

punkty zbieżności (prawie θ-niezależność) stanowią przybliżenia do wartości zespolonych energii stanów rezonansowych